ภาคผนวก ค. ค่าสัมประสิทธ์ที่ใช้ใน Deterioration Model ต่างๆ

Cracking Initial Model

| Pavement Type | Pavement Base | Surface Material | HSOLD | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asphaltic Mix | Granular Base | All | 0 | 4.21 | 0.14 | -17.10 | - | - |
|  |  | All Except CM | >0 | 4.21 | 0.14 | -17.10 | 30.00 | 0.025 |
|  |  | CM | >0 | 13.20 | 0.00 | -20.70 | 20.00 | 1.40 |
| Asphaltic Mix | Stabilized Base | All | 0 | 1.12 | 0.035 | 0.371 | -0.418 | -2.87 |
|  |  |  | >0 | 1.12 | 0.035 | 0.371 | -0.418 | -2.87 |
| Surface Treatment | Granular Base | All | 0 | 13.20 | 0.00 | -20.70 | - | - |
|  |  | All Except SL, CAPE | >0 | 13.20 | 0.00 | -20.70 | 20.00 | 0.22 |
|  |  | Sl, CAPE | >0 | 13.20 | 0.00 | -20.70 | 20.00 | 1.40 |
| Surface Treatment | Stabilized Base | All | 0 | 1.12 | 0.035 | 0.371 | -0.418 | -2.87 |
|  |  |  | >0 | 1.12 | 0.035 | 0.371 | -0.418 | -2.87 |

Cracking Progression Model

| Pavement Type | Pavement Base | Surface Material | HSOLD | a0 | a1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asphaltic Mix | Granular Base | All | 0 | 1.84 | 0.45 |
|  |  | All Except CM | >0 | 1.07 | 0.28 |
|  |  | CM | >0 | 2.41 | 0.34 |
| Asphaltic Mix | Stabilized Base | All | 0 | 2.13 | 0.35 |
|  |  |  | >0 | 2.13 | 0.35 |
| Surface Treatment | Granular Base | All | 0 | 1.76 | 0.32 |
|  |  |  | >0 | 2.41 | 0.34 |
| Surface Treatment | Stabilized Base | All | 0 | 2.13 | 0.35 |
|  |  |  | >0 | 2.41 | 0.34 |

Rutting Initial Densification

a0	= ค่าสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีค่าเท่ากับ 51,740

a1	= ค่าสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีค่าเท่ากับ 0.09

a2	= ค่าสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีค่าเท่ากับ 0.0384

a3	= ค่าสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีค่าเท่ากับ -0.502

a4	= ค่าสัมประสิทธิ์ของ Initial Densification มีค่าเท่ากับ -2.30

Rutting Structural Deformation

| รอยแตก | Pave Type | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไม่มีรอยแตก | ทุกชนิด | 44,950 | -1.14 | 0.11 | -2.3 | - |
| มีรอยแตก | ทุกชนิด | 0.0000248 | -0.84 | 0.14 | 1.07 | 1.11 |

Rutting Plastic Deformation

| Pave. Type | a0 | a1 | a2 | a3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asphaltic Mix | 0.3 | 3.27 | -0.78 | 0.71 |
| Surface Treatment | 0 | 3.27 | -0.78 | 0.71 |

Roughness Model (m, Kgm, Kgp)

| ปริมาณการจราจร | ภูมิภาค | ค่าสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม, m | Factor of Calibration, Kgm | Factor of Calibration, Kgp | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >10,000 | เหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.21 | 0.728 |
|  | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.21 | - |
|  | กลาง | 0.025 | 1.09 | 1.21 | 0.701 |
|  | ใต้ | 0.030 | 1.30 | 1.21 | 0.710 |
| 5,000 – 10,000 | เหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.52 | - |
|  | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.52 | 0.799 |
|  | กลาง | 0.025 | 1.09 | 1.52 | 0.956 |
|  | ใต้ | 0.030 | 1.30 | 1.52 | - |
| ปริมาณการจราจร | ภูมิภาค | ค่าสัมประสิทธิ์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม, m | Factor of Calibration, Kgm | Factor of Calibration, Kgp | R2 |
| 2,500 – 5,000 | เหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.83 | - |
|  | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.83 | 0.765 |
|  | กลาง | 0.025 | 1.09 | 1.83 | 0.774 |
|  | ใต้ | 0.030 | 1.30 | 1.83 | - |
| 1,000 – 2,500 | เหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.83 | 0.787 |
|  | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.83 | 0.762 |
|  | กลาง | 0.025 | 1.09 | 1.83 | - |
|  | ใต้ | 0.030 | 1.30 | 1.83 | 0.641 |
| ≤ 1,000 | เหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.83 | - |
|  | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.020 | 0.87 | 1.83 | - |
|  | กลาง | 0.025 | 1.09 | 1.83 | - |
|  | ใต้ | 0.030 | 1.30 | 1.83 | - |
| >10,000 | ทั่วประเทศ | จำแนกตามภูมิภาค | จำแนกตามภูมิภาค | 1.21 | 0.716 |
| 5,000 – 10,000 |  |  |  | 1.52 | 0.878 |
| 2,500 – 5,000 |  |  |  | 1.83 | 0.770 |
| 1,000 – 2,500 |  |  |  | 1.83 | 0.731 |
| ≤ 1,000 |  |  |  | 1.83 | 0.953 |