| **วิธีการซ่อม** | **เงื่อนไขการซ่อม** |
| --- | --- |
| Paraslurry | 2.05 <= IRI <3.0 และ 0% < Cracking Area < = 5%  หรือ  2.05 <= IRI <3.0 และ อายุผิวทาง =>3 ปี |
| Overlay  5 เซนติเมตร | 3.0<= IRI < 3.5 และ 0% < Cracking Area <= 5%  หรือ  0 มิลลิเมตร < Rutting <= 30 มิลลิเมตร  หรือ  3.0<= IRI < 3.5 และ อายุผิวทาง =>7 ปี |
| Rehabilitation  พร้อมปูผิว  5 เซนติเมตร | 3.5 <= IRI <=100 และ 0% < Cracking Area <= 100%  และ AADT < 8,000  หรือ  30 มิลลิเมตร<= Rutting <= 50 มิลลิเมตรและ AADT< 8,000 |
| Rehabilitation  พร้อมปูผิว  10 เซนติเมตร | 3.5 <= IRI <=100และ0% < Cracking Area <= 100%  และ AADT => 8,000 หรือ  30 มิลลิเมตร<= Rutting <= 50 มิลลิเมตร และ AADT=> 8,000 |