| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงชัยนาท** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 262+688 | 270+046 | 7.358 | L | 2 | 20/12/2019 | AC | 2.36 | 9.44 | 1.10 | 1.54 | 0 | 0 | 11.27 | 0 |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 269+815 | 262+712 | 7.103 | R | 2 | 20/12/2019 | AC | 2.12 | 9.09 | 1.13 | 1.86 | 0 | 0 | 7.84 | 0 |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 270+956 | 280+500 | 9.544 | L | 2 | 20/12/2019 | AC | 2.39 | 5.82 | 1.12 | 0.05 | 1.36 | 0 | 10.97 | 0 |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 280+504 | 270+554 | 9.950 | R | 2 | 20/12/2019 | AC | 2.23 | 6.33 | 1.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 281+480 | 293+964 | 12.484 | L | 3 | 20/12/2019 | AC | 1.99 | 7.22 | 1.24 | 0 | 0.17 | 0 | 3.69 | 0 |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 293+960 | 281+411 | 12.549 | R | 2 | 20/12/2019 | AC | 2.26 | 8.97 | 1.25 | 0.05 | 0 | 0 | 13.30 | 0 |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 294+271 | 305+606 | 11.335 | L | 2 | 20/12/2019 | AC | 1.71 | 6.57 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 305+578 | 294+220 | 11.358 | R | 2 | 20/12/2019 | AC | 2.17 | 7.81 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 |
| 446 | 32 | 400 | โพนางดำออก - ท่าฉนวน | 111+473 | 138+375 | 26.902 | L | 3 | 29/4/2019 | AC | 2.49 | 2.62 | 0.74 | 17.31 | 0 | 9.62 | 1.73 | 0 |
| 446 | 32 | 400 | โพนางดำออก - ท่าฉนวน | 139+300 | 150+397 | 11.097 | L | 3 | 29/4/2019 | AC | 2.42 | 2.19 | 0.72 | 1.02 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| 446 | 32 | 400 | โพนางดำออก - ท่าฉนวน | 150+443 | 111+961 | 38.482 | R | 3 | 29/4/2019 | AC | 1.88 | 3.13 | 0.73 | 11.20 | 0 | 1.39 | 1.64 | 0 |
| 446 | 3196 | 100 | ดงพลับ - ปากคลองห้า | 0+000 | 2+100 | 2.100 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 3.38 | 2.10 | 0.86 | 0 | 0 | 22.63 | 15.25 | 0 |
| 446 | 3212 | 100 | คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา | 0+096 | 1+934 | 1.838 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.95 | 2.45 | 0.81 | 8.89 | 0 | 0 | 21.73 | 0 |
| 446 | 3212 | 100 | คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา | 1+934 | 9+925 | 7.991 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.70 | 0.99 | 0.62 | 2.97 | 0 | 0 | 2.50 | 0 |
| 446 | 3212 | 100 | คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา | 1+934 | 0+100 | 1.834 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 3.08 | 3.65 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 39.72 | 0 |
| 446 | 3212 | 100 | คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา | 9+925 | 8+640 | 1.285 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.92 | 2.13 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 |
| 446 | 3212 | 100 | คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา | 9+925 | 19+452 | 9.527 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.72 | 1.45 | 0.56 | 9.61 | 0 | 0 | 0.31 | 0 |
| 446 | 3559 | 100 | ทางเข้าปากคลองห้า | 0+000 | 0+700 | 0.700 | L | 1 | 29/4/2019 | AC | 1.98 | 0.97 | 1.63 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงชัยนาท** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 270+046 | 270+956 | 0.910 | L | 2 | 20/12/2019 | CC | 3.70 | 4.31 | 0.90 | 16.48 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 270+554 | 269+815 | 0.739 | R | 2 | 20/12/2019 | CC | 3.83 | 4.58 | 0.87 | 10.83 | 1.35 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 280+451 | 281+411 | 0.960 | L | 3 | 20/12/2019 | CC | 4.28 | 3.90 | 0.94 | 10.42 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 281+448 | 280+504 | 0.944 | R | 3 | 20/12/2019 | CC | 4.15 | 4.97 | 0.94 | 18.01 | 1.06 | 0 | 5.30 | 0 | 0 | |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 293+964 | 294+271 | 0.307 | L | 2 | 20/12/2019 | CC | 4.65 | 4.38 | 1.37 | 3.26 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | |
| 446 | 1 | 700 | ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม | 294+220 | 293+904 | 0.316 | R | 2 | 20/12/2019 | CC | 4.55 | 4.92 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 446 | 32 | 400 | โพนางดำออก - ท่าฉนวน | 138+375 | 139+300 | 0.925 | L | 3 | 29/4/2019 | CC | 4.54 | 2.31 | 0.54 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 446 | 3212 | 100 | คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา | 0+008 | 0+096 | 0.088 | L | 2 | 29/4/2019 | CC | 4.97 | 1.90 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | |
| 446 | 3212 | 100 | คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา | 0+100 | 0+040 | 0.060 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 5.02 | 3.15 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย