| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงชัยภูมิ** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 626 | 0201 | 0201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 101+564 | 66+364 | 35.2 | R | 16/05/19 | AC | 2.47 | 7.35 | 0.35 |
| 626 | 0201 | 0201 | หนองบัวโคก - บ้านลี่ | 66+364 | 101+564 | 35.2 | L | 16/05/19 | AC | 2.42 | 6.94 | 0.40 |
| 626 | 0201 | 0202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 101+564 | 126+314 | 24.75 | L | 16/05/19 | AC | 2.56 | 6.46 | 0.33 |
| 626 | 0201 | 0202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 126+301 | 101+564 | 24.74 | R | 16/05/19 | AC | 2.78 | 7.05 | 0.35 |
| 626 | 0201 | 0202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 126+314 | 126+564 | 0.25 | L | 16/05/19 | CC | 4.16 | 3.49 | 0.36 |
| 626 | 0201 | 0202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 126+556 | 126+301 | 0.26 | R | 16/05/19 | CC | 4.6 | 3.16 | 0.31 |
| 626 | 0201 | 0202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 126+564 | 126+617 | 0.053 | L | 16/05/19 | AC | 3.25 | 4.65 | 0.48 |
| 626 | 0201 | 0202 | บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม | 126+617 | 126+556 | 0.06 | R | 16/05/19 | AC | 3.3 | 5.62 | 0.51 |
| 626 | 0201 | 0203 | สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ | 126+617 | 162+051 | 35.434 | L | 16/05/19 | AC | 2.43 | 5.5 | 0.35 |
| 626 | 0201 | 0203 | สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ | 162+051 | 126+617 | 35.43 | R | 16/05/19 | AC | 2.85 | 7.57 | 0.37 |
| 626 | 2065 | 0200 | ลำชี - คอนสวรรค์ | 45+292 | 34+507 | 10.79 | R | 16/05/19 | AC | 3.04 | 4.36 | 0.46 |