| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 635 | 23 | 301 | ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด | 88+911 | 107+568 | 18.657 | L | 2 | 1/3/2019 | AC | 1.95 | 4.65 | 0.31 | 1.98 | 11.38 | 137.41 | 0 | 0.30 |
| 635 | 23 | 301 | ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด | 107+568 | 88+911 | 18.657 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.75 | 8.78 | 0.31 | 5.56 | 10.20 | 84.12 | 0 | 0.43 |
| 635 | 23 | 302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 112+948 | 142+212 | 29.264 | L | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.16 | 4.62 | 0.37 | 0.81 | 12.28 | 172.97 | 0.63 | 0.38 |
| 635 | 23 | 302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 115+512 | 112+948 | 2.564 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 1.83 | 4.24 | 0.33 | 0 | 32.04 | 11.04 | 4.28 | 0.19 |
| 635 | 23 | 302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 121+700 | 120+962 | 0.738 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 1.93 | 2.47 | 0.51 | 0 | 40.52 | 30.83 | 0 | 0 |
| 635 | 23 | 302 | ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ | 142+212 | 141+169 | 1.043 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 3.65 | 5.86 | 0.71 | 0 | 13.42 | 496.68 | 0 | 0.42 |
| 635 | 2043 | 100 | ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ | 3+000 | 24+500 | 21.500 | L | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.19 | 4.78 | 0.42 | 28.98 | 0 | 35.75 | 46.21 | 0 |
| 635 | 2043 | 100 | ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ | 4+300 | 3+000 | 1.300 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.21 | 5.63 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2044 | 101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 0+184 | 31+800 | 31.616 | L | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.71 | 6.76 | 0.36 | 0 | 0.02 | 1.46 | 9.35 | 0 |
| 635 | 2044 | 101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 17+000 | 0+184 | 16.816 | R | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.57 | 7.64 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.03 |
| 635 | 2044 | 101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 21+370 | 19+600 | 1.770 | R | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.56 | 4.72 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
| 635 | 2044 | 101 | ร้อยเอ็ด - หนองดง | 29+100 | 22+500 | 6.600 | R | 2 | 2/3/2019 | AC | 3.49 | 8.81 | 0.38 | 0 | 0 | 9.01 | 78.35 | 0 |
| 635 | 2044 | 102 | หนองดง - โพนทอง | 31+800 | 47+861 | 16.061 | L | 1 | 2/3/2019 | AC | 2.47 | 5.52 | 0.32 | 0 | 4.86 | 5.03 | 0.26 | 0.04 |
| 635 | 2045 | 100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 0+598 | 20+200 | 19.602 | L | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.65 | 5.35 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 |
| 635 | 2045 | 100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 1+233 | 0+598 | 0.635 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.04 | 2.51 | 0.36 | 0 | 0 | 162.22 | 0 | 0 |
| 635 | 2045 | 100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 2+700 | 1+563 | 1.137 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 3.08 | 4.46 | 0.26 | 0 | 5.66 | 9.58 | 0.49 | 0 |
| 635 | 2045 | 100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 7+900 | 4+200 | 3.700 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.86 | 7.87 | 0.40 | 0 | 40.44 | 82.34 | 10.91 | 0.56 |
| 635 | 2116 | 200 | ร่องคำ - โพนทอง | 52+970 | 53+075 | 0.105 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.00 | 3.57 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2116 | 200 | ร่องคำ - โพนทอง | 70+475 | 72+851 | 2.376 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.65 | 5.28 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2116 | 200 | ร่องคำ - โพนทอง | 72+851 | 46+900 | 25.951 | R | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.15 | 4.51 | 0.42 | 1.81 | 0.68 | 1.42 | 0 | 0 |
| 635 | 2327 | 100 | บัวคำ - โพธิ์ชัย | 0+000 | 6+500 | 6.500 | L | 1 | 28/2/2019 | AC | 2.50 | 7.28 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2327 | 100 | บัวคำ - โพธิ์ชัย | 0+225 | 0+085 | 0.140 | R | 2 | 28/2/2019 | AC | 3.33 | 5.42 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2327 | 100 | บัวคำ - โพธิ์ชัย | 6+500 | 5+000 | 1.500 | R | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.15 | 2.64 | 0.58 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2387 | 100 | พิมพิสารน้อย - หนองห่าง | 22+737 | 0+000 | 22.737 | R | 1 | 1/3/2019 | AC | 2.06 | 4.16 | 0.50 | 0.09 | 25.12 | 86.32 | 1.07 | 0.58 |
| 635 | 2418 | 100 | โพนทอง - หนองพอก | 0+000 | 37+083 | 37.083 | L | 1 | 2/3/2019 | AC | 2.03 | 3.77 | 0.40 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.23 | 0 |
| 635 | 2418 | 100 | โพนทอง - หนองพอก | 23+140 | 22+925 | 0.215 | R | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.12 | 3.82 | 0.44 | 0 | 28.60 | 4.32 | 18.01 | 0 |
| 635 | 2418 | 100 | โพนทอง - หนองพอก | 25+275 | 24+985 | 0.290 | R | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.21 | 4.08 | 0.41 | 0 | 17.31 | 42.34 | 0 | 0 |
| 635 | 2418 | 100 | โพนทอง - หนองพอก | 37+083 | 36+873 | 0.210 | R | 2 | 2/3/2019 | AC | 2.66 | 4.87 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 2449 | 100 | ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | 0+000 | 3+670 | 3.670 | L | 2 | 1/3/2019 | AC | 2.22 | 4.12 | 0.43 | 0 | 157.25 | 24.90 | 8.64 | 0 |
| 635 | 2449 | 100 | ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | 0+120 | 0+000 | 0.120 | R | 2 | 1/3/2019 | AC | 3.61 | 4.01 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 222.75 | 0 |
| 635 | 2457 | 100 | ทางเข้าบ้านขามเปี้ย | 0+000 | 0+391 | 0.391 | L | 1 | 28/2/2019 | AC | 3.33 | 4.01 | 0.45 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 635 | 2045 | 100 | ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก | 1+563 | 1+233 | 0.330 | R | 2 | 1/3/2019 | CC | 4.13 | 3.44 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 1.09 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย