| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงหนองคาย** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 486+306 | 496+276 | 9.970 | L | 3 | 7/5/2019 | AC | 1.84 | 5.34 | 0.42 | 21.75 | 31.41 | 0 | 8.58 | 2.41 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 496+436 | 486+306 | 10.130 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 1.92 | 5.43 | 0.31 | 21.40 | 31.22 | 0 | 8.88 | 2.39 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 496+611 | 500+836 | 4.225 | L | 3 | 7/5/2019 | AC | 2.03 | 4.24 | 0.34 | 21.76 | 31.27 | 0 | 8.52 | 2.56 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 500+971 | 496+791 | 4.180 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 1.71 | 5.00 | 0.32 | 21.99 | 31.61 | 0 | 8.61 | 2.58 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 500+991 | 503+961 | 2.970 | L | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.63 | 7.61 | 0.34 | 4.85 | 0 | 43.80 | 0 | 0 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 504+066 | 508+086 | 4.020 | L | 2 | 7/5/2019 | AC | 1.86 | 4.82 | 0.28 | 4.78 | 0 | 43.14 | 0 | 0 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 508+076 | 501+076 | 7.000 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.28 | 5.53 | 0.33 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 508+561 | 508+760 | 0.199 | L | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.88 | 2.02 | 0.42 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 508+760 | 508+676 | 0.084 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 4.83 | 3.46 | 0.24 | 0 | 36.90 | 0 | 0 | 2.38 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 0+435 | 0+230 | 0.205 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.37 | 4.24 | 0.34 | 25.41 | 33.41 | 0 | 0 | 5.85 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 0+620 | 1+045 | 0.425 | L | 3 | 5/5/2019 | AC | 2.27 | 7.30 | 0.41 | 25.51 | 34.02 | 0 | 0 | 2.82 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+105 | 0+825 | 0.280 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.51 | 2.37 | 0.36 | 23.68 | 24.46 | 0 | 0 | 4.29 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+300 | 1+605 | 0.305 | L | 3 | 5/5/2019 | AC | 2.43 | 9.21 | 0.36 | 21.74 | 22.46 | 0 | 0 | 3.93 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+650 | 1+355 | 0.295 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.04 | 2.90 | 0.29 | 22.47 | 23.22 | 0 | 0 | 4.07 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+860 | 2+960 | 1.100 | L | 3 | 5/5/2019 | AC | 2.25 | 2.80 | 0.29 | 19.71 | 31.29 | 0 | 8.18 | 2.36 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 3+025 | 1+900 | 1.125 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 1.68 | 4.99 | 0.25 | 19.27 | 30.60 | 0 | 8.00 | 2.31 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 3+260 | 32+600 | 29.340 | L | 3 | 5/5/2019 | AC | 2.01 | 8.94 | 0.34 | 21.80 | 31.49 | 0 | 8.90 | 2.41 |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 32+600 | 3+340 | 29.260 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.31 | 11.30 | 0.33 | 21.75 | 31.40 | 0 | 8.92 | 2.42 |
| 646 | 212 | 102 | ปากสวย - น้ำเป | 32+600 | 43+965 | 11.365 | L | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.71 | 5.45 | 0.38 | 21.66 | 31.23 | 0 | 8.71 | 2.43 |
| 646 | 212 | 102 | ปากสวย - น้ำเป | 43+835 | 32+600 | 11.235 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.53 | 5.37 | 0.36 | 21.82 | 31.27 | 0 | 8.81 | 2.46 |
| 646 | 212 | 102 | ปากสวย - น้ำเป | 44+280 | 61+485 | 17.205 | L | 2 | 5/5/2019 | AC | 1.82 | 4.15 | 0.29 | 21.81 | 31.34 | 0 | 8.89 | 2.44 |
| 646 | 212 | 102 | ปากสวย - น้ำเป | 61+485 | 44+310 | 17.175 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 1.79 | 4.93 | 0.29 | 21.76 | 31.40 | 0 | 8.91 | 2.45 |
| 646 | 212 | 103 | น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง | 61+485 | 96+885 | 35.400 | L | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.24 | 4.45 | 0.32 | 21.74 | 31.50 | 0 | 9.03 | 2.41 |
| 646 | 212 | 103 | น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง | 86+290 | 61+485 | 24.805 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.08 | 5.85 | 0.30 | 21.73 | 31.35 | 0 | 8.89 | 2.42 |
| 646 | 212 | 103 | น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง | 93+440 | 87+570 | 5.870 | R | 2 | 5/5/2019 | AC | 2.94 | 3.92 | 0.33 | 22.16 | 31.81 | 0 | 8.43 | 2.45 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงหนองคาย** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 496+276 | 496+611 | 0.335 | L | 3 | 7/5/2019 | CC | 2.64 | 1.42 | 0.34 | 8.96 | 11.94 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 3.58 | |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 496+791 | 496+436 | 0.355 | R | 2 | 7/5/2019 | CC | 2.38 | 1.84 | 0.29 | 8.45 | 14.08 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.38 | |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 500+836 | 500+991 | 0.155 | L | 3 | 7/5/2019 | CC | 4.41 | 3.54 | 0.37 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 501+076 | 500+971 | 0.105 | R | 2 | 7/5/2019 | CC | 4.95 | 2.94 | 0.39 | 9.52 | 9.52 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 503+961 | 504+066 | 0.105 | L | 2 | 7/5/2019 | CC | 4.38 | 1.82 | 0.33 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 507+876 | 508+650 | 0.774 | FL | 2 | 7/5/2019 | CC | 4.88 | 2.49 | 0.30 | 7.75 | 14.21 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 3.10 | |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 508+086 | 508+561 | 0.475 | L | 3 | 7/5/2019 | CC | 4.70 | 2.40 | 0.37 | 0 | 0 | 6.32 | 4.21 | 0 | 0 | |
| 646 | 2 | 700 | น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย  (เขตแดนไทย/ลาว) | 508+676 | 508+076 | 0.600 | R | 2 | 7/5/2019 | CC | 4.05 | 2.80 | 0.42 | 6.67 | 11.67 | 3.33 | 5.00 | 3.33 | 2.00 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 0+000 | 0+620 | 0.620 | L | 3 | 5/5/2019 | CC | 4.16 | 2.92 | 0.33 | 6.45 | 12.90 | 3.23 | 4.84 | 3.23 | 1.94 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 0+230 | 0+000 | 0.230 | R | 2 | 5/5/2019 | CC | 4.30 | 2.73 | 0.40 | 13.04 | 13.04 | 4.35 | 8.70 | 4.35 | 0 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 0+825 | 0+435 | 0.390 | R | 2 | 5/5/2019 | CC | 3.98 | 2.30 | 0.37 | 7.69 | 12.82 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 3.08 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+045 | 1+300 | 0.255 | L | 3 | 5/5/2019 | CC | 3.99 | 5.26 | 0.42 | 11.76 | 11.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+355 | 1+105 | 0.250 | R | 2 | 5/5/2019 | CC | 3.95 | 2.77 | 0.41 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+605 | 1+860 | 0.255 | L | 3 | 5/5/2019 | CC | 3.78 | 3.43 | 0.36 | 11.76 | 11.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 1+900 | 1+650 | 0.250 | R | 2 | 5/5/2019 | CC | 3.49 | 2.98 | 0.28 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 2+960 | 3+260 | 0.300 | L | 3 | 5/5/2019 | CC | 4.49 | 3.05 | 0.36 | 10.00 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | |
| 646 | 212 | 101 | หนองคาย - ปากสวย | 3+340 | 3+025 | 0.315 | R | 2 | 5/5/2019 | CC | 4.46 | 2.52 | 0.36 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.81 | |
| 646 | 212 | 102 | ปากสวย - น้ำเป | 43+965 | 44+280 | 0.315 | L | 2 | 5/5/2019 | CC | 4.86 | 3.07 | 0.35 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.81 | |
| 646 | 212 | 102 | ปากสวย - น้ำเป | 44+310 | 43+835 | 0.475 | R | 2 | 5/5/2019 | CC | 4.68 | 3.54 | 0.36 | 6.32 | 10.53 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2.53 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย